СОДЕРЖАНИЕ

c.

СОДЕРЖАНИЕ:	1

ЗАДАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	4

1.1 Свойства веществ, принимающих участие в реакции	5

1.1.1 Сернистый ангидрид	5

1.1.2 Серный ангидрид	5

1.2 Источники сырья	5

1.2.1 Серный колчедан	6

1.2.2 Газы цветной металлургии	7

1.2.3 Элементарная сера	7

1.2.4 Сероводород	8

1.3 Два основных способа окисления диоксида серы	8

2 Физико-химические основы процесса нитрозного способа	9

2.1 Описание основных реакций с точки зрения физической химии	9

2.2 Сведение всех результатов в общее теоретическое обоснование процесса	10

3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ СЕРНИСТОГО АНГИДРИДА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ	10

3.1 Влияние основных параметров на скорость процесса	10

3.1.1 Влияние температуры.	11

3.1.2 Влияние давления	12

3.1.3 Влияние начального состава газов	13

3.2 КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ SO2 В SO3	13

3.2.1 Виды ванадиевого катализатора	14

3.2.2 Отравление катализатора	15

3.2.3 Температура зажигания	16

3.2.4 Регенерация катализатора	16

3.2.5 Условия для ведения процесса контактного окисления SO2 в SO3	16

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.	20

4.1 Описание принципиальной технологической схемы производства	20

4.2 Материальный баланс	26

4.3 Тепловой баланс	29

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	29

5.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИЯ	29

5.2 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	32

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

Приложение А	34

# ЗАДАНИЕ

Описание и расчёт выбранной студентом технологической схемы окисления диоксида серы в триоксид по заданным значениям состава смеси входящий в реакционную зону. Физикохимия процесса, описание различных аппаратурных оформлений, применимых к данной химической реакции. Теоретическое обоснование технологической схемы по следующим критериям: экономичность, себестоимость продукта, экологичность, автоматизированность, вероятность выхода из строя и т.д.

Расчёт вести лишь по одной выбранной схеме.

- Производительность м3/ч обжигового газа – 27000;

- Состав газа на входе в 1 слой катализатора:

SO2 - 7%; O2 - 10%; N2 - 83%;

- Степень окисления SO2 - 87%;

- Температура на входе – 460 °С;

- Температура на выходе – 600 °С.

- ВВЕДЕНИЕ

Окисление сернистого газа до трёхокиси серы является важнейшей стадией промышленного производства серной кислоты. Именно способ окисления сернистого газа определяет общий ход получения серной кислоты.

Серная кислота является важнейшим продуктом основной химической промышленности, занимающейся производством неорганических кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений и хлора.

По разнообразию применения серная кислота занимает первое место среди кислот. Наибольшее ее количество расходуется для получения фосфорных и азотных удобрений. Будучи нелетучей кислотой, серная кислота используется для получения других кислот – соляной, плавиковой, фосфорной, уксусной и т. д. Много её идет для очистки нефтепродуктов – бензина, керосина и смазочных масел – от вредных примесей. В машиностроении серной кислотой очищают поверхность металла от оксидов перед покрытием (никелированием, хромированием и др.). Серная кислота применяется в производстве взрывчатых веществ, искусственного волокна, красителей, пластмасс и многого другого. Её употребляют для заливки аккумуляторов. В сельском хозяйстве она используется для борьбы с сорняками (гербицид).

- 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В настоящее время серная кислота производится двумя способами: нитрозным, существующим более 200 лет, и контактным, освоенным в промышленности в конце XIX и начале XX в. Контактный способ вытесняет нитрозный (башенный). Первой стадией сернокислотного производства по любому методу является получение двуокиси серы при сжигании сернистого сырья. После очистки двуокиси серы (особенно в контактном методе) ее окисляют до трехокиси серы, которая соединяется с водой с получением серной кислоты. Реакция окисления SO2 в SO3 хорошо изучена и идет по следующему уравнению:

2SO2+O2↔2SO3+Q(1)

Окисление SO2 в SO3 в обычных условиях протекает крайне медленно. Для ускорения процесса применяют катализаторы.

В контактном методе производства серной кислоты окисление двуокиси серы в трехокись осуществляется на твердых контактных массах. Благодаря усовершенствованию контактного способа производства себестоимость более чистой и высококонцентрированной контактной серной кислоты лишь незначительно выше, чем башенной. Поэтому в СССР строятся лишь контактные цехи. В настоящее время свыше 80% всей кислоты производится контактным способом.

В нитрозном способе катализатором служат окислы азота. Окисление SO2 происходит в основном в жидкой фазе и осуществляется в башнях с насадкой. Поэтому нитрозный способ по аппаратурному признаку называют башенным. Сущность башенного способа заключается в том, что полученная при сжигании сернистого сырья двуокись серы, содержащая примерно 9% SO2 и 9—10% O2 очищается от частиц колчеданного огарка и поступает в башенную систему, состоящую из нескольких (четырех — семи) башен с насадкой. Башни с насадкой работают по принципу идеального вытеснения при политермическом режиме. Температура газа на входе в первую башню около 350° С. В башнях протекает ряд абсорбционно-десорбционных процессов, осложненных химическими превращениями. В первых двух-трех башнях насадка орошается нитрозой, в которой растворенные окислы азота химически связаны в виде нитрозилсерной кислоты NOHSO4. При высокой температуре нитрозилсерная кислота гидролизуется по уравнению

2NOHSO4+H2O↔2H2SO4+N2O3−Q	(2)

Двуокись серы абсорбируется водой и образует сернистую кислоту:

SO2+H2O↔H2SO3+Q (3)

последняя реагирует с окислами азота в жидкой фазе:

H2SO3+N2O3↔H2SO4+2NO+Q (4)

Частично SO2 может окисляться в газовой фазе:

SO2+N2O3→SO3+2NO+Q  (5)

SO3, абсорбируясь водой, также дает серную кислоту:

SO3+H2O→H2SO4+Q   (6)

Окись азота десорбируется в газовую фазу и окисляется до двуокиси азота кислородом воздуха:

2NO+O2→2NO2+Q (7)

Окислы азота NO+NO2↔N2O3поглощаются серной кислотой в последующих трех-четырех башнях по реакции, обратной уравнению (2). Для этого в башни подают охлажденную серную кислоту с малым содержанием нитрозы, вытекающую из первых башен. При абсорбции окислов получается нитрозилсерная кислота, участвующая в процессе. Таким образом, окислы азота совершают кругооборот и теоретически не должны расходоваться, На практике же из-за неполноты абсорбции имеются потери окислов азота. Расход окислов азота в пересчете на HNO3 составляет 10—20 кг на тонну моногидрата H2SO4. Нитрозным способом получают загрязненную примесями и разбавленную 75—77%-ную серную кислоту, которая используется в основном для производства минеральных удобрений.

В дальнейшем будет рассматриваться описание метода окисления сернистого газа по первому способу.

- 1.1 Свойства веществ, принимающих участие в реакции

- 1.1.1 Сернистый ангидрид

Сернистый ангидрид SO2, двуокись серы, молекулярный вес 64, 066 г/мл, бесцветный газ с резким, характерным запахом, сильно раздражающим слизистые носа и глаз. Он легко переходит в жидкое состояние при атмосферном давлении и температуре -10,1 °С.

В одном объёме воды при 20 °С растворяется примерно 40 объёмов SO2;  при этом выделяется тепло в количестве 34,4 кДж/моль. Растворимость сернистого ангидрида воде уменьшается, при повышении температуры. Также его растворимость в серной кислоте ниже, чем в воде. При повышении концентрации кислоты, растворимость уменьшается, затем увеличивается, достигая максимума при 85% концентрации кислоты.

В химических реакциях двуокись серы может являться как окислителем, так и восстановителем.

- 1.1.2 Серный ангидрид

Серный ангидрид SO3, трёхокись серы, молекулярный вес 80,056. При н.у. бесцветный газ, в воздухе мгновенно вступает в реакцию с водой, образуя взвешенные капли серной кислоты в воздухе.

Так же серный ангидрид может существовать в 3 твёрдых формах: α, β, γ. Это обусловлено полимеризацией соединения.

Формы серного ангидрида отличаются между собой строением кристаллической решётки, величиной давления пара, химической активностью и другими свойствами.

- 1.2 Источники сырья

В данной курсовой работе уже дано сырьё, для реакции окисления сернистого ангидрида в серный, однако для полноты понимания сути процесса я приведу основные источники сырья. Каждый источник имеет свои преимущества и недостатки: полнота реакции, побочные продукты, отчистка от побочных продуктов и т.д.

Исходными реагентами для получения серной кислоты могут быть элементная сера и серосодержащие соединения, из которых можно получить либо серу, либо диоксид серы

Традиционно основными источниками сырья являются сера и железный (серный) колчедан. Около половины серной кислоты получают из серы, треть – из колчедана. Значительное место в сырьевом балансе занимают отходящие газы цветной металлургии, содержащие диоксид серы.

В то же время отходящие газы – наиболее дешевое сырье, низкие оптовые цены и на колчедан, наиболее же дорогостоящим сырьем является серы. Следовательно, для того чтобы производство серной кислоты из серы было экономически целесообразно, должна быть разработана схема, в которой стоимость ее переработки будет существенно ниже стоимости переработки колчедана  или отходящих газов.

В СССР доля серы и серного колчедана в производстве серной кислоты постепенно уменьшается. Возрастает степень использования газов цветной металлургии, сероводорода и других «отходов» различных производств.

1 – серный колчедан, 2 – отходящие сернистые газы, 3 – сера, 4 – сероводород и др. газы. Пунктир – прогноз.

Рисунок 1 - График использования различного сырья для производства серной кислоты.

Однако, несмотря на прогноз, подавляющим источником сернистого ангидрида остались элементарная сера  и серный колчедан.

- 1.2.1 Серный колчедан

Главная составляющая часть – сульфид железа FeS2 , содержащий 53,5% S и 46,5% Fe.

Существуют следующие сорта колчедана: рядовой, флотационный и пиритный концентрат. Рядовой колчедан добывают в рудниках в виде кусков размером 50— 400 мм. Флотационный колчедан получается как отход при флотационном обогащении руд, содержащихся в качестве примесей к рядовому колчедану. Пиритный концентрат получают при вторичной флотации колчедана с отделением пустой породы.

В качестве примеси в серном колчедане встречаются соединения меди, цинка, свинца, мышьяка, никеля, кобальта, селена, теллура, углекислые и сернокислые соединения кальция и магния, кварц, окись алюминия и др. В незначительном количестве в серном колчедане обычно содержатся золото и серебро. Таким образом, серный колчедан представляет собой руду, в состав которой входит ряд минералов. Серный колчедан имеет желтоватый или желтовато-серый цвет, плотность его около 5 г/см3, насыпной вес в зависимости от сорта колчедана и размеров его .кусков 2,2—2,4 т/м3.. Поэтому количество серы в пирите колеблется в широких пределах – от 30% до 52%.

В качестве сырья для серной кислоты может быть применен также углистый колчедан. Он получается путем отделения от углей (сортировкой и грохочением) и содержит до 18% углерода (именно с этим связано его название).

- 1.2.2 Газы цветной металлургии

В процессе обжига медных, цинковых, свинцовых руд и других концентратов, содержащих, цветные металлы образуются отходящие газы и огарок, идущий на переработку и извлечение цветного метала. Эти отходящие газы богаты как сернистым, так и серным ангидридом.

Таблица 1 – Состав сернистого газа

| Использование этих газов очень важно и эффективно: например, на 1 тонну меди, можно получить 10 тонн серной кислоты, не прибегая при этом к обжигу дополнительного серосодержащего сырья! Кроме того – это экологически безопасно, т.е. отходящий газ не идёт на выброс в атмосферу, а идёт на дополнительную переработку. Отходящие газы | Состав газов, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | SO3 | O2 | CO2 | CO |
| Обжиговые газы Ватержакетные газы Конверторные газы Газы отражательных печей | 7-10 4-8 До 8 1-2,5 | 0,3-0,5 - До 0,5 - | 8-11 9-15 До 10 0,3-1,2 | - 0,8-2 - 14-18 | - - - До 0,8 |

- 1.2.3 Элементарная сера

Элементарную серу получают из самородных руд, а так же из газов, содержащих сернистый ангидрид или сероводород. Элементарная сера является лучшим видом сырья для производства серной кислоты, при её сжигании образуется смесь из SO2 и O2, которая лучше всего подходит для контактного окисления. После сжигания серы не образуется огарка, что является хорошим преимуществом в производстве: отпадает ряд аппаратов, которые очищают газовую смесь от пыли и остатках огарка.

Относительная атомная масса серы 32,064. При обычной температуре сера находится в твердом состоянии. Она существует в двух кристаллических формах — ромбической и моноклинной:

Таблица 2 – Разновидности серы

| Свойства | Ромбическая сера | Моноклинная сера |
| --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 Область устойчивости, °С Температура плавления | 2,07 Ниже 95,4 112,8(при быстром нагревании) | 2,06 95,5-119,0 118,8 |

Температура кипения серы 444,6 °С. При нагревании сера плавится, плавление сопровождается увеличением объема. При 120° С расплавленная сера легкоподвижна, при 190° С это темно-коричневая вязкая масса, а при 400° С расплав становится снова легкоподвижным. Это связано с. изменением структуры молекул при изменении температуры.

- 1.2.4 Сероводород

Большинство горючих газов содержат сероводород, который почти всегда является нежелательной примесью. Например, в мартеновских печах сероводород попадает в расплавленный метал, оседая там и портя его качество. Природный газ, используемый в органическом синтезе и в бытовых нуждах должен иметь сероводород в количестве не превышающем 20 мг\м3. Все эти газы отчищают, путём промывки растворами, поглощающими H2S. При нагревании эти растворы выделяют сероводород в 90% составе. Дальше его можно пустить на производство серы или серной кислоты.

Процесс получения серы при этом заключается в сжигании '/з общего количества сероводорода в воздухе с образованием SO2. Затем к газу добавляют оставшиеся 2/з сероводорода и на катализаторе ведут восстановление сероводорода до серы, пары которой затем конденсируют.

- 1.3 Два основных способа окисления диоксида серы

В контактном методе получения серной кислоты процесс окисления SO2 в SO3 проводят на твердых катализаторах.

Триоксид серы переводят в серную кислоту на последней стадии процесса – абсорбции триоксида серы, которую упрощенно можно представить уравнением реакции (6). При проведении процесса по нитрозному (башенному) методу в качестве переносчика кислорода используют оксиды азота.

Окисление диоксида серы осуществляется в жидкой фазе и конечным продуктом является серная кислота:

SO3+N2O3+H2O→H2SO4+2NO(8)

В наше время чаще используется метод контактного окисления, т.к. он имеет большую интенсивность производства. Однако задание курсового проекта требует разобраться в методах и выявить наиболее лучшей, не только с точки зрения производительности, но так же исходя из других аспектов.

- 2 Физико-химические основы процесса нитрозного способа

- 2.1 Описание основных реакций с точки зрения физической химии

Таблица 3 – Зависимость lg Kp от температуры в реакции (7)

| Температура | lg Kp | Температура | lg Kp |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 20 50 60 90 100 150 200 225.9 246.5 | -14.11607 -12.72433 -10.85585 -10.31135 -8.82901 -8.38859 -6.49872 -5.01424 -3.735 | 250 300 350 400 450 500 550 600 700 750 | -3.79406 -2.79162 -1.94897 -1.23207 -0.61348 -0.05470 0.49839 0.81692 1.52369 1.8147 |

Из записи реакции видно, что она протекает с уменьшением объёма и с выделением тепла. Значит повышением Р и понижением Т мы добьёмся смещения равновесия в правую сторону.

Зависимость lg Kp предствленна в таблице. На практике, в производстве, температура в данных реакторах поддерживается на уровне ниже 200 градусов Цельсия. Данный температурный режим даёт нам практически полный переход в правую часть нашей реакции.

Отсюда видно следующее: с повышением температуры скорость реакции понижается. Либо уменьшается вероятность столкновения 3 молекул, либо реакция идёт через образование активированного комплекса, при чём распад комплекса связан с температурой и при её повышении распад комплекса снова идёт в сторону образования исходных соединений.

NO+NO2↔N2O3                                                        (9)

Реакция обратима.

Трёхокись азота стабильна лишь при температуре -21° C как в жидком, так и в твёрдом состоянии. Скорость этой реакции очень велика и её равновесие наступает очень быстро.

Из расчётов Кр получается, что процент недиссоциированной N2O3 невелик: при 25К он равен 10,5, при 50К - 6,8, при 100К - 1,2.

2NO2→N2O4

(10)

Согласно теоретическим расчетам, lg Kp не сильно зависит от температуры. Отсюда видно, что от повышения температуры, скорость образования N2O4 не слишком сильно (относительно) зависит. Однако на деле в камерных и башенных системах происходит следующее:

1) В реакционной зоне NO2 всё время восстанавливается до NO. Поэтому NO гораздо больше, чем NO2.

2) При низких температурах парциальное давление окислов азота обычно мало (не выше 0,015 – 0,01 атм.).

3) В условиях башен, если NO2 связывается с NO, то образовавшийся N2O3 тут же абсорбируется раствором кислоты.

Исходя из этого, можно судить об очень малой концентрации посторонних окислов азота в реакционном пространстве.

NO2+SO2→NO+SO3                                                  (11)

Однако, исходя из экспериментальных данных, В.Н. Шульц установил обратную зависимость константы скорости реакции от Т:

194T - К = 3,95   …   99,6T - К = 3,3   …   81,4T - К = 2,7

Т.е. при повышении температуры равновесие смещается вправо.

- 2.2 Сведение всех результатов в общее теоретическое обоснование процесса

1) Реакции (7) и (10) в условиях температур камерно-башенного синтеза идут в исключительно благоприятную, для серной кислоты, сторону.

2) Это благоприятное течение обстоятельств усиливается тем, что NO2 всё время потребляется по (10) реакции, а продукт (10) реакции SO3 постоянно абсорбируется жидкой фазой из газовой.

3) Скорость реакции (7) понижается с повышением температуры. Скорость реакции (4) повышается, с повышением температуры.

4) В продукционной зоне концентрация NO2 всегда составляет 0,25 от общего количества других окислов азота. Это происходит из-за того, что скорость реакции (7) меньше чем скорости всех остальных реакций и в особенности на (10).

5) Равновесия реакций (8) и (9) наступают моментально. Их концентрация крайне мала, по отношению к основным продуктам реакций.

6) Исходя из рассмотренных данных, температура в реакционной зоне должна быть по возможности низкой (не более 200°С).

- 3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ СЕРНИСТОГО АНГИДРИДА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Для получения серной кислоты контактным способом сернистый ангидрид необходимо окислить до серного ангидрида (1), а затем соединить его с водой (6).

Однако сернистый ангидрид SO2 непосредственно с кислородом не реагирует даже при высоких температурах. В присутствии же катализаторов скорость окисления SO2 кислородом увеличивается и в отдельных случаях становится весьма большой.

- 3.1 Влияние основных параметров на скорость процесса

Реакция окисления SO2 в SO3 является обратимой и экзотермической (1).

Слева направо она протекает с выделением тепла и с уменьшением числа молекул (из 2 молекул SO2 и 1 молекулы O2 образуются 2 молекулы SO3). Так как грамм-молекулы различных газов занимают одинаковые объемы, равные при нормальных условиях 22,4 л, то из суммы трех объемов сернистого ангидрида и кислорода получаются два объема серного ангидрида, т. е. реакция протекает с уменьшением объема.

Особенностью обратимых реакций является то, что при данных температуре и давлении они протекают до известного предела, называемого состоянием подвижного равновесия. Вначале между SO2 и O2 будет происходить прямая реакция, т. е. направленная вправо в сторону образования SO3; но по мере образования SO3 постепенно усиливается обратимая реакция, т. е. реакция разложения SO3 до SO2 и O2. Наступит, наконец, такой момент, когда количество SO3, образующегося в единицу времени в результате прямой реакции, будет равняться количеству SO3, разлагающемуся в результате обратимой реакции. Это и будет состоянием подвижного равновесия. Если изменить давление и температуру, то система выйдет из состояния равновесия и реакция в зависимости от изменения условий будет протекать в ту или иную сторону. Но и для новых условий наступит свое состояние подвижного равновесия.

По принципу Ле Шателье следует, что для обратимых реакций понижение температуры будет стимулировать реакцию, идущую в сторону выделения тепла, а повышение давления — реакцию, едущую в сторону уменьшения объема. Следовательно, для рассматриваемой реакции понижение температуры и повышение давления будут благоприятно влиять на полноту окисления SO2 в SO3.

Если для проведения процесса окисления SO2 в SO3 взять определенные условия, то очевидно, что максимальное окисление будет достигнуто в момент, когда наступит состояние подвижного равновесия. Эта предельная для данных условий степень окисления называется теоретически возможной, или теоретической степенью окисления. В практических условиях теоретическая степень окисления SO2 в SO3 обычно не достигается, но реакция очень близко подходит к состоянию подвижного равновесия.

Рассмотрим влияние отдельных факторов на процессе окисления SO2.

- 3.1.1 Влияние температуры.

Как следует из принципа Ле Шателье, с повышением температуры процент окисления SO2 в SO3 уменьшается. Ниже приводятся данные максимальной (теоретически возможной) степени превращения SO2 в SO3 в процентах при различных температурах для печного газа, содержащего 7% SO2, 11% O2 и 82% N2.

Температура в °С	 400,0 420,0	450,0 460,0	480,0	500,0

Превращение в %	   99,3   98,8	97,6   97,2	95,6	93,8

Температура в °С	 520,0 560,0	580,0 600,0	650,0	700,0

Превращение в %	   91,5   83,9	79,3   73,9	59,5	44,2

Температура в °С	 760,0 800,0	860,0 900,0	1000,0  --

Превращение в %	   31,5   21,6	15,2   10,3	5,0     	   --

Из этих данных видно, что для достижения высокого процента превращения SO2 в SO3 следовало бы реакцию окисления вести при температуре около 400 °С. Но при этой температуре, даже если применен катализатор, скорость реакции мала, что невыгодно для ведения процесса в заводских условиях. С повышением температуры скорость реакции окисления SO2 в SO3 (как и скорость подавляющего большинства известных нам реакций) возрастает, но при этом степень перехода SO2 в SO3 (что видно из приведенных выше данных) понижается из-за обратимости этой реакции. Получается противоречивое положение: если вести процесс окисления при низкой температуре, уменьшается скорость процесса, но увеличивается степень превращения SO2 в SO3; если же вести процесс окисления при высокой температуре, то получается обратная картина.

В табл. 4 приведены данные, показывающие изменение скорости окисления сернистого ангидрида и теоретического (равновесного) процента контактирования в зависимости от температуры (во сколько раз увеличивается скорость окисления с повышением температуры, если принять за единицу скорость окисления при 440°С).

Таблица 4 – Зависимость показателей реакции от температуры

| Показатели | Температура в °С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Скорость окисления | 1,0 | 3,1 | 6,0 | 14,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 |
| Изменение теоретического процента контактирования | 98,1 | 97,2 | 95,6 | 93,8 | 91,5 | 88,1 | 83,9 |

Из сопоставления приведенных в табл. 4 данных видно, что скорость окисления SO2 в SO3 с повышением температуры от 440 до 560 °С быстро возрастает, в то время как теоретический процент контактирования снижается сравнительно медленно. Отсюда следует, что с повышением температуры для окисления определенного количества сернистого газа потребуется меньше катализатора, т. е. его производительность будет возрастать. Этим пользуются при проведении процесса окисления в заводской практике. Вначале процесс контактного окисления ведут при высокой температуре и тем самым выигрывают в скорости реакции, а затем, по мере прохождения газовой смеси через контактную массу, постепенно снижают температуру, доводя ее на выходе из контактного аппарата примерно до 460°С. Этим обеспечивается достаточно высокая конечная степень превращения SO2 в SO3.

- 3.1.2 Влияние давления

Повышение давления благоприятно влияет на степень окисления SO2 в SO3, что видно из данных табл. 5.

Таблица 5 – Влияние давления на скорость реакции

| Температура в °С | Степень окисления в % при давлении в ат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 400 | 99,2 | 99,6 | 99,7 | 99 9 | 99,9 | 99,9 |
| 450 | 97,5 | 98,9 | 99,2 | 99,5 | 99,'6 | 99,7 |
| 500 | 93,5 | 96,9 | 97,8 | 98,6 | 99,0 | 99,3 |
| 550 | 85,6 | 92,0 | 94,9 | 96,7 | 97,7 | 98,3 |
| 600 | 73,7 | 85,8 | 89,5 | 93,3 | 95,0 | 96,4 |

Из правила Ле Шателье следует, что повышение давления будет благоприятно сказываться как на равновесии реакции окисления SO2 в SO3 – оно будет смещаться в сторону образования SO3, так и на увеличении ее скорости, ибо повышение давления данном случае равносильно повышению концентрации SO2 и O2, участвующих в реакции. С увеличением давления объем аппаратов в контактной системе может быть значительно меньшим. Однако повышенное давление при контактном способе производства серной кислоты не получило применения. Это объясняется тем, что с увеличением давления возникают трудности в подборе катализатора и в аппаратурном оформлении процесса, в то время как и при атмосферном давлении можно получить достаточно высокие степень контактирования и скорость течения процесса. Кроме того, при применении давления приходится сжимать газ, в котором содержится много азота, не принимающего участия в реакции, т. е. на сжатие его будет непроизводительно расходоваться энергия.

- 3.1.3 Влияние начального состава газов

Теоретическая степень окисления SO2 в SO3 изменяется в зависимости от начального состава печных газов (при давлении 1 ат и температуре 475 °С) следующим образом:

Таблица 6 – Влияние состава смеси на реакцию

| Процент SO2 в печных газах | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент O2 в печных газах | 18,1 | 16,7 | 15,3 | 13,9 | 12,4 | 11,0 | 9,8 | 8,1 | 6,7 |
| Теоретический процент окисления SO2 в SO3 | 97,1 | 97,0 | 96,8 | 96,5 | 96,2 | 95,8 | 95,2 | 94,3 | 92,3 |

Из этих данных видно, что при повышении концентрации кислорода в печных газах и связанном с этим понижении содержания в них SO2 процент окисления SO2 в SO3 повышается.

В практических условиях получать печные газы (при сжигании колчедана) с большим содержанием кислорода, т. е. сильно разбавлять их избыточным воздухом, экономически невыгодно. Обычно в контактные аппараты направляют печные газы, содержащие 7—8% SO2. При таком содержании SO2 поступающие в контактный аппарат газы подогревают без затраты топлива лишь за счет тепла газов, выходящих из контактного аппарата.

- 3.2 КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ SO2 В SO3

О каталитической активности некоторых окислов и металлической платины дают представление следующие данные:

Таблица 7 – Влияние катализаторов на реакцию

| Катализатор | Fe2O3 | Cr2O3 | CuO | Mn2O3 | WO2 | V2O5 | MoO3 | Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное превращение SO2 в SO3 в % | 69,5 | 81,0 | 58,7 | 22,0 | 62,5 | 90,0 | 47,0 | 99,5 |
| Температура, отвечающая максимуму превращения SO2 в SO3 | 625,0 | 580,0 | 700,0 | 700,0 | 670,0 | 512,0 | 700,0 | 425,0 |

Из этих данных видно, что платина по своей активности превосходит другие катализаторы и выгодно отличается от них пониженной температурой контактирования. Второе место занимает пятиокись ванадия. Добавлением к катализатору некоторых веществ, называемых активаторами, можно повысить его активность, хотя сам активатор, взятый в отдельности, проявляет слабое каталитическое действие.

Существенным недостатком платиновых контактных масс является, помимо их высокой стоимости, большая чувствительность к некоторым примесям (ядам), содержащимся в печных газах, быстро снижающим активность катализатора. Поэтому на заводах ССОР с 1932 г. начали применять ванадиевые катализаторы (контактные массы). Сейчас они полностью заменили применявшиеся ранее платиновые катализаторы.

а — таблетки; б, в — гранулы; г — кольцеобразная масса; д — шарообразные гранулы для кипящего слоя

Рисунок 2 - Виды формования контактной массы

- 3.2.1 Виды ванадиевого катализатора

Ванадиевый катализатор готовят различного состава. Обычно его называют сокращенно начальными буквами элементов, соединения которых входят в его состав. У нас применяют катализаторы БАВ (барий, алюминий, ванадий) и СВД (сульфо-ванадато-диатомовый).

Для приготовления бариевого алюмованадиевого катализатора (БАВ) смешивают при нагревании до 70 °С щелочной раствор ванадата калия KVO3 с раствором калийного силиката K2O*nSiO2 (жидкое калиевое стекло). В полученную смесь медленно добавляют при непрерывном перемешивании солянокислый раствор треххлористого алюминия AlCl3 и водного раствора хлористого бария BaCl2. Выпадающий белый хлопьевидный осадок отфильтровывают на фильтр-прессе, затем отжимают на гидравлическом прессе до содержания в нем влаги 40—45%. Полученную влажную массу формуют в виде таблеток, гранул или колец (рис. 92). Заформованную массу сушат до содержания в ней влаги 15% в течение 30 ч, постепенно увеличивая температуру от 60 (в начале) до 115 °С (в конце сушки). Катализатор БАВ имеет примерно следующий состав: V2O5 • 12SiO2 • 0,5Al2O3 • ЗBao • 2K2O • KCL. В сухой ванадиевой контактной массе БАВ содержится ванадия в пересчете на V2O5 7—8%. Насыпной вес гранулированного катализатора примерно 450—500 г/л.

Приготовленный катализатор обрабатывают (насыщают) сернистым газом. Этот процесс следует вести осторожно, так как он сопровождается значительным выделением тепла и возможен перегрев катализатора, что приводит к спеканию контактной массы и потере ею активности. Для устранения перегрева контактной массы насыщение ведут слабым сернистым газом, содержащим не более 0,5% SO2. При насыщении образуются сульфаты, выделяется хлор, катализатор приобретает желтоватую окраску, насыпной вес его возрастает до 600—650 г/л, а объем при этом несколько уменьшается. Катализатор насыщают сернистым газом чаще всего на заводах в контактных аппаратах.

Для приготовления ванадиевого катализатора СВД (сульфо-ванадато-диатомовый) исходными материалами служат диатомит— инфузорная земля, пятиокись ванадия, гипс и бисульфат калия. Их измельчают в шаровых мельницах, смешивают в смесителях с небольшим количеством воды до пастообразного состояния, затем массу формуют в виде гранул или колец. Заформованный катализатор подсушивают и прокаливают при 500— 700° С. При этом он теряет воду, а бисульфат калия KHS04 переходит в пиросульфат калия

K2S2O7(2KHSO4)tK2S2O7+H2O                                           (12)

который с V2O5 образует активный комплекс V2O5⋅K2S2O7. Примерный состав катализатора СВД: V2O5⋅7K2O⋅0,65SO3⋅0,75CaO⋅25SiO2. Приготовленный катализатор не требует насыщения сернистым газом. Он обладает высокой механической прочностью. Гранулы ванадиевого катализатора СВД имеют светло-коричневый цвет, их средний диаметр 3,5 мм, насыпной вес 570 — 600 г/л. Катализатор СВД формуют также в виде колец с внешним диаметром 8—12 мм, внутренним диаметром 2,5—4,5 мм и высотой кольца 8—12 мм.

При нагревании ванадиевого катализатора выше 650° С во время применения в контактном аппарате активность его сравнительно быстро снижается. Причины этого точно не установлены. По-видимому, при перегревании изменяется структура катализатора, уменьшаются его пористость и активная поверхность. Кроме того, при повышении температуры выше 650° С, возможно, происходит взаимодействие калия с кремнеземом носителя, в результате чего разрушается активный комплекс V2O5⋅KS2O7 и выделяется V2O5.

- 3.2.2 Отравление катализатора

Понижение активности катализатора при действии на него вредных примесей, содержащихся в печных газах, называют отравлением катализатора, а вещества, вызывающие его,— ядами. Отравление называют обратимым, или временным, если после обработки отравленного катализатора чистой газовой смесью (не содержащей ядов) он «оживает», т. е. восстанавливается его прежняя активность. Необратимым, или постоянным, называют отравление, после которого катализатор не восстанавливается.

Причиной отравления катализатора может быть: а) осаждение на его поверхности ядов и уменьшение его активной поверхности; б) взаимодействие ядов с катализатором и образование с ним каталитически неактивного продукта; в) адсорбция на поверхности катализатора ядов.

Отдельные примеси, содержащиеся в печных газах, по-разному влияют на ванадиевый катализатор. Пары воды при температуре выше конденсации серной кислоты не оказывают на него вредного действия. Поэтому в практике работы контактных систем получило некоторое применение каталитическое окисление SO2 в присутствии паров воды, называемое мокрым катализом. Мокрый катализ применяют в том случае, когда исходным сырьем для получения SO2 является сероводород, который при сжигании дает большое количество паров воды, поэтому сушка такого газа требует больших затрат концентрированной серной кислоты. В большинстве действующих контактных систем газ перед контактным аппаратом сушат, освобождают от брызг и туманообразной серной кислоты. Газ сушат потому, что при понижении температуры в контактном аппарате ниже температуры конденсации серной кислоты, например при пуске и остановке аппарата, может произойти конденсация в контактной массе серной кислоты (6), что приведет к потере ее активности в результате разрушения структуры катализатора. Газ сушат также для устранения коррозии аппаратуры под влиянием влажного газа. Очищать газ от брызг и туманообразной серной кислоты надо потому, что сконденсировавшаяся в контактном аппарате серная кислота, взаимодействуя с его стенками, может образовать сульфат железа. Попадая на ванадиевую массу, сульфат железа образует на ее поверхности твердые корки, которые ухудшают равномерное распределение газа по сечению аппарата.

Мышьяковистый ангидрид As2O3 является сильнейшим ядом для платинового катализатора. Ванадиевая контактная масса во много раз (примерно в 5000) менее чувствительна к As2O3, чем платиновая, но и она требует очистки печных газов от As2O3. Мышьяковистый водород AsH3 легко окисляется до As2O3, следовательно, он действует на ванадиевые катализаторы так же, как мышьяковистый ангидрид.

Соединения фтора (HF и SiF4) понижают активность ванадиевой контактной массы, поэтому необходимо устранять их из газов, поступающих в контактный аппарат.

Примеси в сернистых газах СО, С02, H2S, CS2, NH3, NO, паров S и Se и др. в температурных условиях контактирования S02 увеличивают гидравлическое сопротивление контактной массы, нарушая теплообмен в контактном аппарате.

- 3.2.3 Температура зажигания

Так называют температуру, при которой начинается процесс окисления S02 в S03. Она является важным показателем качества катализатора: чем ниже температура зажигания, тем выше его качество. Температура зажигания (или начала работы) катализатора зависит от качества катализатора и состава газовой смеси, поступающей на контактирование. Например, при поступлении на ванадиевый катализатор БАВ газовой смеси, содержащей 7% S02 и 11% 02, температура его зажигания 423° С, а при содержании в смеси 7% S02 и 6,7% 02 она составляет 437° С, т. е. с понижением процента кислорода в газовой смеси температура зажигания повышается. В процессе работы температура зажигания ванадиевого катализатора, особенно в первом его слое, постепенно повышается, что свидетельствует о понижении его активности.

- 3.2.4 Регенерация катализатора

Ванадиевый катализатор при нормальной очистке газа работает 3—5 лет, после чего его частично или полностью заменяют. В отдельных случаях при хорошей очистке газа и устойчивом температурном режиме работы контактного аппарата продолжительность работы катализатора достигает 10—15 лет.

Из отработавшей ванадиевой контактной массы соединения ванадия можно извлечь и использовать для приготовления новой контактной массы. Перед выгрузкой из контактного аппарата отработавшей контактной ванадиевой массы ее продувают в течение 20—30 ч горячим сухим воздухом при температуре 400° С до полного удаления из нее S03, после чего массу охлаждают, выгружают из аппарата и направляют на регенерацию.

- 3.2.5 Условия для ведения процесса контактного окисления SO2 в SO3

Изучение влияния температуры на процесс контактного окисления SO2 в S03 показало, что при заданном проценте контактирования скорость окисления с повышением температуры вначале увеличивается, а затем уменьшается. Это объясняется тем, что на скорость окисления SO2 в S03 влияет, с одной стороны, температура, которая повышает скорость, с другой стороны, движущая сила процесса, которая представляет собой разность между общей концентрацией SO2 в газе и концентрацией SO2 в состоянии равновесия реагирующей системы; эта разность (движущая сила) с повышением температуры понижается. Таким образом, на скорость рассматриваемой реакции

действуют две противоположно направленные величины: константа скорости реакции, увеличивающаяся с повышением температуры, и движущая сила процесса, уменьшающаяся с повышением темпера туры. Вначале процесса с повышением температуры преобладающее значение имеет первая величина (константа скорости реакции), так как она резко увеличивается при незначительном уменьшении движущей силы, затем наступает наивысшая скорость процесса, после чего преобладающее значение получает изменение второй величины, что приводит к понижению скорости реакции.

Рисунок 3 - Зависимость скорости окисления сернистого ангидрида от температуры при различных степенях контактирования

Зависимость скорости окисления S02 в S03 от температуры при различной степени контактирования показана на рис. 3. Из рис. 3 видно, что для каждого процента контактирования на кривой зависимости скорости окисления SO2 от температуры имеется максимальная скорость. Если соединить эти точки, то получим прямую АА, которая дает возможность   определить,   при   какой температуре скорость окисления для промежуточных степеней контактирования будет оптимальной. Линии ВВ и СС ограничивают область, в пределах которой скорость окисления составляет не менее 90% максимальной. Рис. 3 показывает, что оптимальная температура контактирования по мере перехода S02 в S03, т. е. по мере повышения степени контактирования S02, понижается. Таким образом, для наиболее полного использования контактной массы необходимо в начале контактирования поддерживать возможно более высокую температуру, а затем по мере роста степени окисления SO2 постепенно снижать ее. Этому условию должна   отвечать конструкция современного контактного аппарата. Однако следует иметь в виду, что слишком высокая температура при входе в контактный аппарат может привести к перегреву катализатора и понижению его активности; кроме того, нагревание газов до высокой температуры связано с определенными трудностями. Поэтому часто газы направляют в контактную массу с температурой, немного превышающей температуру зажигания для ванадиевого катализатора, т. е. около 440° С.

Состав исходного газа также влияет на полноту использования контактной массы. В табл. 8 указаны примерные объемы ванадиевой контактной массы в л (при коэффициенте запаса 1,5), необходимые для получения 1 т моногидрата в сутки, при изменении содержания в печных сернистых газах S02 и 02 и степени контактирования.

Таблица 8 – Объём ванадиевой контактной массы

| Степень контактирования в % | Объем ванадиевой контактной массы в г при составе газа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2-5% O2-13,9% | SO2-6% O2-12,4% | SO2-7% O2-11% | SO2-8% O2-10% | SO2-9% O2-8,2% |
| 94 96 97 | 62,5 92,5 118,0 | 81,0 117,0 149,0 | 104,0 152,0 198,0 | 104,0 152,0 198,0 | 149,5 220,0 317,7 |

На рис. 4 показано изменение необходимого объема контактной массы в зависимости от степени контактирования для печных газов, содержащих 5, 7, 8 и 9% S02 (на рис. 4 соответственно кривые 1, 2, 3 и 4).

Рисунок 4 - Зависимость необходимого объема контактной массы от степени контактирования для печных газов, содержащих: 1 – 5% SO2 и 13,9% O2; 2 – 7% SO2 и 11,0% O2; 3 – 8% SO2 и 9% O2; 4- 9% SO2 и 8,2% O2

Из данных табл. 8 и рис. 4 видно, что с повышением концентрации SO2 в печных газах количество контактной массы, необходимое для проведения процесса контактирования, увеличивается. Следовательно, с точки зрения использования контактной массы необходимо было бы применять слабый по содержанию S02 печной газ. Однако надо учитывать следующее: на каждый процент превращения S02 в S03 температура газа возрастает на определенную величину, которая зависит от концентрации в газе S02 (при достаточном содержании кислорода). Например, для газа с 7% SO2 температура на 1% контактирования повышается на 2,1° С. Если, например, считать, что контактирование в первом слое контактной массы составит 75%, то температура в слое достигает 440+(2,1⋅75)≈598°C. Для ванадиевого катализатора температура контактирования не должна превышать 600° С, так как иначе, как уже говорилось, может измениться структура катализатора и понизиться его активность. Этим объясняется то обстоятельство, что на производстве концентрация S02 в печных газах составляет 7—8%. Чем меньше S02 будет содержаться в сернистом газе, тем больше его нужно для той же производительности и тем меньше будет повышаться температура газа на 1% контактирования; следовательно, тем большую поверхность теплообменников нужно устанавливать, чтобы вести процесс без постоянного подогревания газа. Потребная поверхность теплообмена со снижением концентрации S02 в газе возрастает очень быстро. С увеличением объема нужного для ведения процесса сернистого газа весьма быстро растет также сопротивление системы; из-за этого приходится применять большие по сечению аппараты и газоходы, что связано с увеличением капиталовложений. Отсюда ясно, что снижение в газе содержания S02 ниже 7 % экономически невыгодно. Целесообразным оно будет только при использовании отработавших газов металлургических заводов, и то не ниже 4% S02, так как это допускает еще работу контактного аппарата без подогревания  газа  топливом.

Рисунок 5 - Зависимость производительности контактного аппарата от начальной концентрации сернистого ангидрида (для газа, получаемого обжигом колчедана в воздухе)

Расчеты показывают, что максимальная производительность контактного аппарата при работе его на печных сернистых газах, получаемых обжигом колчедана, достигается при концентрации сернистого ангидрида в газе около 7,5%. Однако, как это видно из показанной на рис. 5 зависимости производительности контактного аппарата от начальной концентрации сернистого ангидрида, при изменении концентрации S02 от 6,5 до 9% производительность мало изменяется (всего на 5%).

- 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

- 4.1 Описание принципиальной технологической схемы производства

На рисунке 6 представлена  схема производства серной кислоты контактным методом при работе на колчедане. По этой же схеме работают контактные заводы, использующие «грязную» серу, получаемую из сульфидных руд, отбросные металлургические газы, содержащие SO2 (газы обжига медных и цинковых сульфидных руд и др.), и газы, образующиеся при расщеплении отработанной серной кислоты (например, кислоты алкилирования). По типовой схеме, показанной на рисунке  строятся контактные цехи годовой мощностью

120-360 тыс. т/год.

1,5 — промывные башни; 2 — сборники кислот; 3 — центробежные насосы; 4 —оросительные   холодильники;   6,   8—электрофильтры; 7 — увлажнительная башня; 9 — отдувочная башня; 10 — сушильная башня; 11 — погружные насосы;   12 — нагнетатель-газодувка; 13 — пусковой нагнетатель; 14 — воздуходувка; 15 — топка;  16 — пусковой подогреватель; 17 — контактный аппарат; 18, 19— теплообменники;   20 — брызгоуловитель;   21 — олеумный  абсорбер;   22 — моногидратный  абсорбер.

Рисунок 6 - Типовая схема производства серной кислоты контактным методом  из колчедана

Возможно также строительство ряда сернокислотных цехов по измененной типовой схеме (это изменение заключается в том, что в контактном отделении последовательно установлены два контактных аппарата с промежуточной абсорбцией SO3 между ними) и по новой , условно названной СО. Она отличается тем (рисунок 7), что газы, полученные при особом режиме обжига колчедана, практически не содержащие мышьяка и очищенные в пятипольном сухом электрофильтре до содержания пыли не более 30 кг/м3, непосредственно поступают в контактный аппарат. Имеются два варианта такой технологической схемы; без двойного контактирования  и с двойным контактированием.

а — с одинарным   контактированием;  б — с двойным  контактированием;   1 — нагнетатель 2 — печь  KС  3 — котел-утилизатор;   4 — циклон;   5 — сухой электрофильтр; 6,  7 — контактные   аппараты;   8 — пароперегреватели;   9,   10 — теплообменники;   11 — конденсат ой кислоты;  12 — волокнистые  фильтры;  13 - мокрый электрофильтр; 14 — кислот  15 -  сборники  кислоты.

Рисунок 7 -  Схема производства серной кислоты контактным методом по схеме СО

На рисунке 8 представлена схема производства контактной серной кислоты из чистой серы, получаемой из природных руд или сероводорода. Газы, получаемые сжиганием чистой серы, не содержат соединений селена, мышьяка и других примесей, поэтому они без специальной очистки направляются в контактный аппарат.

1— сушильная башня; 2 — брызгоуловитель; 3 — воздуходувка (нагнетатель); 4 — отстойник; 5 — фильтр; 6 — сборник чистой серы; 7 — печь; 8 — испаритель; 9 — пароперегреватель- 10 — контактный аппарат (I — V слон контактной массы); 11 —теплообменник; 12 — ангидридный холодильник; 13 — олеумный абсорбер; 14 — моногидратный абсорбер; 15 — брызгоуловитель;  16 — циркуляционные сборники; 17 — оросительные. холодильники.

Рисунок 8 - Схема производства серной кислоты контактным методом из чистой серы

В отделении очистки газы должны быть освобождены от соединений мышьяка и фтора (являющихся ядами для катализатора), от селена (для его дальнейшего использования), от сернокислотного тумана (для предотвращения коррозии последующих аппаратов) и от последних остатков пыли.

На рисунке 9 представлена схема очистного отделения сернокислотного завода, работающего на колчедане. Показанная на этой схеме увлажнительная башня имеется на ряде действующих заводов, на вновь проектируемых заводах она не предусматривается   за   исключением тех случаев, когда в газах присутствует фтор или применяемая в производстве вода имеет температуру выше 30 °С.

Обжиговый газ после очистки от пыли поступает в промывную башню 1  орошаемые 60-70%  серной кислотой и охлаждается до 80 °С Из первой промывной башни газ поступает во вторую промывную башню 2, орошаемую 30%-ной серной кислотой, в которой дополнительно охлаждается до 30—40° С. В промывных башнях газ освобождается от остатков пыли, частично улавливается трехокись мышьяка и туман серной кислоты. Для окончательной очистки газа от тумана серной кислоты, соединений мышьяка и селена газ последовательно пропускают через первый мокрый электрофильтр 3, увлажнительную башню 4 и второй мокрый электрофильтр 5. Увлажнительная башня орошается 5%-ной серной кислотой, при этом мелкие частицы тумана укрупняются и полностью оседают во втором мокром электрофильтре. После выделения остатков пыли, тумана и селена газ поступает в сушильную башню 6, орошаемую серной кислотой 95%-ной концентрации, а затем турбокомпрессором подается в контактное отделение.

1,.2 — промывные башни; 3, 5 — мокрые электрофильтры; 4 — увлажнительная  башня; 6~сушильная башня; 7~брызгоуловнтель; в—кислотные холодильники; 9 — сборники кислоты.

Рисунок 9 - Схема очистного отделения

Таблица 11-Технологический режим промывного отделения:

| Башни | Назначение башен | Концентрация орошаемой кислоты | Температура |  | Фиктивная скорость | Плотность орошения м 3/(м2*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | газа | кислоты |  |  |
| Первая промывная Вторая промывная | Охлаждение газа; упаривание кисло-ты; образование и частичное улавливание тумана; окончательное освобождение газов от пыли и частичное от мышьяка и селена Дальнейшее охлаждение газа; укрупнение капель тумана; дальнейшее улавливание тумана и соединений мышьяка т и селена | 50-60 или 72-76 15-20 или 20-30 | Вход: 300-350 Выход:70-90 Вход: 70-90 Выход:35-40 | Вход: 50 Выход:75 Вход:30 Выход:35 | 0,8-1,0 0,8-1,0 | 8-10 10-15 |

Продолжение таблицы 11

| Увлажни- тельная | Дальнейшее охлаждение газа; увлажнение газа и укрупнение капель тумана, обеспечивающее его полное улавливание в последних электрофильтрах; абсорбция соединений фтора | 0-5 | Вход: 35-40 Выход:30-35 | Вход:25 Выход:30 | 0,8-1,0 | 8-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технологическая схема и аппаратурное оформление контактного узла зависят от характера применяемого сырья, способов отвода тепла реакции и других факторов.

В контактных сернокислотных установках, работающих на сернистом газе, полученном при обжиге серного колчедана или сульфидных руд цветных металлов, обжиговый газ обычно проходит систему мокрой очистки и осушки. В контактное отделение сернистый газ подается газодувкой при температуре 40—70° С. Перед поступлением на контактную массу исходный сернистый газ нагревается в теплообменниках за счет тепла реакционного газа.

Сернистый газ, полученный сжиганием чистой серы или сероводорода, как правило, не подвергается специальной очистке. После охлаждения в котлах-утилизаторах исходный сернистый газ поступает в контактный узел при 420—440° С. Производительность вновь устанавливаемых контактных узлов быстро возрастает.

Аппараты с непрерывным теплообменом широко применялись при относительно небольших производительностях (от 30 до 100 т/сутки). При использовании принципа непрерывного теплообмена процесс окисления SO, удается приблизить к оптимальным условиям и уменьшить расход катализатора. Однако конструкция таких аппаратов значительно сложнее, чем аппаратов с промежуточным теплообменом, затруднен их ремонт и особенно замена контактной массы. Аппараты с непрерывным теплообменом имеют некоторую перспективу для применения при переработке сернистого газа повышенной концентрации (12—18% SO2)

В настоящее время применяются почти исключительно контактные аппараты с промежуточным теплообменом.

Для достижения степени окисления сернистого ангидрида 97,5—98,5% необходимо 4—5 слоев катализатора, поэтому ранее применявшиеся трехслойные контактные аппараты заменяются на четырех- и пятислойные.

На рис. IX-37 представлена схема контактного узла, включающего 4-слойный контактный аппарат с промежуточными теплообменниками, такие контактные узлы работают в сернокислотных цехах с полной схемой подготовки сернистого газа.

Очищенный и осушенный сернистый газ нагревается за счет тепла реакционного газа, последовательно проходя внешний теплообменник и промежуточные теплообменники в контактном аппарате. Наибольшая разность температур между нагреваемым сернистым газом и реакционным газом создается при их противотоке во всех теплообменниках. Для поддержания оптимального температурного режима применяются байпасные газоходы с задвижками, регулирующими количество исходного газа, поступающего в теплообменники.

1— газодувка; 2 — брызгоуловитель; 3 — внешний теплообменник; 4 — контактный аппарат; 5 — пусковая газодувка; 6 — пусковой подогреватель; 7 —дымосос

Рисунок 10 - Схема контактного узла, оборудованного контактным аппаратом с промежуточными теплообменниками

С этой же целью в ряде контактных узлов температура реакционной смеси после 1-го слоя контактной массы регулируется путем поддува части исходного сернистого газа. После 1-го слоя можно поддувать как холодный сернистый газ (40—70° С), так и газ, предварительно нагретый во внешнем теплообменнике до 220—250° С. В первом случае поддувается около 20, во втором — около 30% общего количества газа, поступающего в контактный узел.

Некоторые иностранные фирмы разработали схемы контактных узлов, в которых часть тепла реакции отводится в теплообменниках, охлаждаемых воздухом. Применяется также подача на 1-й слой контактной массы сернистого газа повышенной концентрации. Например, при работе на колчедане в 1-й слой подается газ, содержащий 9—10% SO2. В этом случае часть промежуточных теплообменников заменена поддувом осушенного воздуха.

Сернистый газ после нагрева в теплообменниках первой ступени окисляется в трех слоях контактной массы на 90%, а затем проходит промежуточную абсорбцию. Нагретый в теплообменниках второй ступени газ поступает на вторую ступень контактирования и затем на конечную абсорбцию.

При использовании метода двойного контактирования оптимальная концентрация исходного газа повышается до 9—10% SO2 в установках, работающих на колчедане, и до И—12% в установках, работающих на сере. Общая степень контактирования достигает 99,5—99,8%. Применение метода двойного контактирования позволяет значительно уменьшить содержание SO2 в хвостовых газах, кроме того, уменьшается объем газа в контактном и абсорбционном отделениях. К недостаткам метода следует отнести необходимость тщательной очистки газа от брызг и тумана серной кислоты после промежуточной абсорбции и увеличение поверхности теплообменников контактного узла в 1,5—1,7 раза по сравнению с их поверхностью в обычных схемах.

1- газодувка; 2 - фортеплообменннк первой ступени; 3 - теплообменники первой ступени; 4 - контактный аппарат; 5-теплообменники второй ступени; 6 -фортеплообменннк второй ступени.

Рисунок 11 - Схема контактного узла, работающего по методу двойного контактирования.

- 4.2 Материальный баланс

1. Рассчитаем равновесную степень превращения SО2 в SО3. Рассмотрим расчет равновесия по известным значениям Кр для реакции окисления диоксида серы:

SO2+0.5O2+N2↔SO3+N2(13)

а          b        c

где а, b, c – количество (моль) компонентов исходной смеси SО2, О2 и N2

(а + b+ c = 1).

Количество каждого компонента (моль) при достижении равновесной степени превращения хА,е составит

SО2                    О2                            N2       SО3

а – а · хА,е         b – 0,5а · хА,е            c        а · хА,е

Общее число равновесной смеси:

a−axAe+b−0.5axAe+c+axAe=1−0.5axAe(14)

Kp=pSO3,epSO2,epO2,e0,5Константа равновесия

(15)

может быть рассчитано по уравнению (стр. 502, [5]):

Kp=4905,5T−4,6455(16)

При температуре 600оС (873 К) константа равновесия равна:

Kp=4905,5873−4,6455=0,9736

(16а)

Состояние равновесия реакции можно характеризовать значениями равновесной степени превращения

xSO2,e=pSO3,epSO2,e+pSO3,e

(17)

pSO2,e=a−axA,e1−0,5axA,ep; pO2,e=b−0,5axA,e1−0,5axA,ep; pSO3,e=axA,e1−0,5axA,epОбозначив общее давление через р, выразим равновесные давления компонентов:

(18)

Kp=pSO3,epSO2,epO2,e0,5=axA,e(1−0,5axA,e)0,5(a−axa,e)⋅(b−0,5axA,e)0,5p0,5Тогда

(15а)

Отсюда

xA,e=KpKp+1−0,5axA,ep⋅(b−0,5axA,e)

(19)

Подставляя исходные данные в уравнение (6), получим (р = 0,1 МПа):

xA,e=0.970.97+100−0,5⋅0,07⋅xA,e100000⋅(0,1−0,5⋅0,07⋅xA,e)

(19а)

Откуда методом итераций находим xA,e=0,889 и, следовательно, в равновесной смеси содержится:

xSO2,e=0,07−0,07⋅0,8891−0,5⋅0,07⋅0,889=0,00795;

xSO3,e=0,07⋅0,8891−0,5⋅0,07⋅0,889=0,0643;

xO2,e=0,1−0,5⋅0,07⋅0,8891−0,5⋅0,07⋅0,889=0,0710;

xN2,e=nN2nобщ=0,831−0,5⋅0,07⋅0,889=0,856;

SО3 – 6,43 % (об.), SО2 – 0,795 % (об.), О2 – 7,10 % (об.), N2 – 85,67 % (об.);

2. Практическая степень превращения равна:

xSO2=0,889⋅0,87=0,774;

3. Суммарное уравнение окисления оксида серы (IV) в оксид серы (VI) и абсорбции оксида серы (VI) с образованием серной кислоты:

SO2+0.5O2↔SO3

Исходя из уравнения реакции, по формуле Менделеева-Клапейрона:

n(SO3)=n(SO2)=PVRT=100000⋅270008.314⋅837=371,99 кмоль;

m(SO3)=371,99⋅80=29759.76 кг;

С учетом рассчитанной степени превращения, практически необходимо  оксида серы (IV):

n'(SO2)=371,990,774=480.5 кмоль ;

m(SO2)=480,5⋅64=30752 кг;

4. Пересчитаем объемный состав газа в массовый.

Общее количество моль газовой  смеси равно

nобщ=480,50,07=6864,28 кмоль;

Количество компонентов исходной смеси равно:

n(O2)=6864,28⋅0,1=686,428 кмоль;

m(O2)=686,428⋅32=21965,7 кг;

n(N2)=6864,28⋅0,83=5697,35 кмоль;

m(N2)=5697,35⋅28=159525,8 кг;

Количество компонентов полученного газа:

n(N2)=5697,35 кмоль;

m(N2)=159525,8 кг;

Общее количество моль газовой  смеси равно

nобщ=n(N2)xравн(N2)=5697.350.8567=6650.487 кмоль;

n(SO2)=6650,487⋅0,00796=52,917 кмоль;

m(SO2)=52,917⋅64=3386,668 кг;

n(SO3)=6650,487⋅0,0643=427,583 кмоль;

m(SO3)=427,583⋅80=34206,63 кг;

n(O2)=6650,487⋅0,0710=472,636 кмоль;

m(O2)=472,636⋅32=15124,37 кг;

Результаты расчетов сведем в таблицу 12

Таблица 12 - Материальный баланс

| Приход |  |  |  | Расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья | моль/ч | об. % | кг/ч | Статья | моль/ч | об.% | кг/ч |
| SО2 О2 N2 | 480,4995 686,4279 5697,351 | 7 10 83 | 30751,97 21965,69 159525,8 | SО2 SО3 О2 N2 | 52,91669 427,5828 472,6365 5697,351 | 0,796 6,429 7,107 85,668 | 3386,668 34206,63 15124,37 159525,8 |
| Всего | 6864,279 | 100 | 212243,5 | Всего | 6650,487 | 100 | 212243,5 |

- 4.3 Тепловой баланс

- Приход

1) Энергия входящего газа:

Q1=VCTвх=27000⋅1.38⋅733=27311580 кДж, где

С – теплоемкость SO2;

2) Теплота реакции окисления:

Q2=qx(SO2)VVAxобщ;

q – теплота реакции (1), рассчитанная по формуле

q=101420−9.26T;[5, стр. 60]

q=101420−9.26⋅733=94632.42 кДжкмоль;

Q2=94632.42⋅0.07⋅2700⋅0.8722.4=6946611 кДж;

-Расход

1) Энергия уходящего газа (изменениям объема пренебрегаем):

Q1'=VCTвых=27000⋅1,38⋅873=32527980 кДж;

2) Потери тепла:

Q2'=Q2⋅xпот=6946611⋅0,25=1730211 кДж;

Результаты расчетов сводим в таблицу 14.

Таблица 14 – Тепловой баланс

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qвх | 27311580 | Qвых | 32527980 |
| Qреак | 6946611 | Qпот | 1730211 |
| Всего | 34258191 | Всего | 34258191 |

- 5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 5.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИЯ

Производство серной кислоты связано с такими вредными   химическими   веществами, как сернистый и серный ангидриды, окислы азота, пары азотной и серной кислот, пыль, селен, теллур, мышьяк и сероводород.

Некоторые аппараты и оборудование сернокислотных заводов работают под давлением: кислотные насосы, кислотопроводы, серо- и паропроводы, холодильники, печи для сжигания сероводорода и т. д.

В печах, котлах-утилизаторах и электрофильтрах поддерживается высокая температура, вследствие чего возможны ожоги горячими поверхностями и коммуникациями. При обслуживании вращающихся и движущихся механизмов и аппаратов следует соблюдать меры предосторожности. Опасным может быть также и электрический ток.

Отклонения технологического режима от нормы могут вызвать нарушения техники безопасности и несчастные случаи.

Сернистый ангидрид раздражает верхние дыхательные пути и глаза, а также селезенку и костный мозг. Имеются данные о том, что сернистый ангидрид нарушает некоторые биохимические и физиологические процессы.

Порог восприятия запаха сернистого ангидрида — 0,006 мг/л. Концентрация, вызывающая раздражение глаз, — 0,05 мг/л, раздражение в горле — 0,02—0,03 мг/л, кашель — 0,05 мг/л.

Предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе не должна превышать 0,01 мг/л. Длительное вдыхание воздуха, в котором концентрация сернистого ангидрида превышает предельно допустимую, вызывает хронические воспалительные процессы дыхательных путей, желудка, коньюктивы глаза, а также разрушение зубов. При содержании SO2 в воздухе выше 0,06 мг/л наблюдаются отеки легких.

Очень высокие концентрации приводят к одышке, кашлю, синюшности слизистых оболочек кожи и к потере сознания.

При аварийном выделении сернистого ангидрида необходимо надеть фильтрующий противогаз. В случае отравления сернистым ангидридом надо немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, напоить слабым раствором соды, а при сильных отравлениях необходимо производить искусственное дыхание и одновременно вызвать врача.

Серный ангидрид раздражает и прижигает слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Выделяясь в атмосферу, серный ангидрид соединяется с парами воды, имеющимися в воздухе, и образует туман серной кислоты, состоящий из мелких капель ее.

Вдыхание тумана серной кислоты затрудняет дыхание и вызывает кашель. Выделение серного ангидрида возможно в контактном и абсорбционном отделениях, а также на складе олеума. Предельно допустимая концентрация серного ангидрида в воздухе—0,001 мг/л.

Окислы азота и пары азотной кислоты проникают в организм человека через дыхательные пути. Вдыхание окислов азота вызывает кашель, ощущение удушья, рвоту и головную боль.

Окись азота вызывает синюшность через несколько часов после вдыхания. При сильных отравлениях окисью наступают удушье, одышка, сердцебиение, ослабление пульса, лихорадка, отделение буро-красной мокроты. Возможен смертельный исход.

Предельно допустимая концентрация окислов азота в воздухе в пересчете на N205 — 0,005 мг/л.

Выделение окислов азота возможно на складах меланжа, в башенном и насосно-холодильном отделениях, особенно при ремонте и аварии. Работа в это время без фильтрующего противогаза может привести к тяжелым отравлениям.

Пострадавшего в случае отравления окислами азота необходимо вынести на свежий воздух и вызвать врача.

Серная кислота, попадая на кожу, вызывает сильные, долго не заживающие ожоги. Ожоги кислотой чаще всего бывают при обслуживании насосов, кислотопроводов, хранилищ, холодильников. При разбавлении кислоты водой следует вливать кислоту в воду, а не наоборот, так как возможен выброс горячей жидкости. При попадании на кожу серной кислоты рекомендуется быстро смыть ее сильной струей холодной воды, а затем смочить пострадавшую поверхность 5%-ным раствором соды. Для этих целей во всех местах, где возможно поражение серной кислотой, необходимо иметь водопроводы с кранами и бачки с содовым раствором. Пролитую кислоту необходимо быстро смыть, а остатки нейтрализовать известью.

Водород образуется при действии кислоты на металлические поверхности хранилищ и другой аппаратуры и дает взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывы в виде хлопков возможны в хранилищах меланжа, серной кислоты при ремонте их.

Водород дает такие ядовитые соединения, как сероводород и селенистый водород.

Источником появления опасных концентраций соединений водорода являются сборники, электрофильтры, башни, газоходы и другие аппараты.

Сероводород — ядовитый и горючий, а также взрывоопасный газ в смеси с кислородом и воздухом. При вдыхании воздуха, загрязненного сероводородом, появляются тошнота, головокружение и головная боль. Высокая концентрация сероводорода вызывает рвоту и удушье, возможен смертельный исход. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе — 0,01 мг/л.

При отравлении сероводородом пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух и вызвать врача.

Ядовитыми соединениями являются также селенистый и мышьяковистый ангидриды. Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне селенистого ангидрида — 0,0001 мг/л, мышьяковистого — 0,0003 мг/л.

При дроблении, сушке, транспортировке, погрузке и разгрузке колчедана, а также удалении огарка, выделяется пыль в помещения цеха. Колчеданная и огарковая пыль при вдыхании накапливается в легких и вызывает бронхит и силикоз легких. Длительное вдыхание запыленного воздуха может привести к отеку легких.

Предельно допустимое содержание колчеданной и огарковой пыли в воздухе — 2 мг/нм3.

Для обеспечения безопасной работы и создания нормальных санитарных условий в производстве серной кислоты контактным и башенным способами необходимо иметь герметичную аппаратуру и арматуру, исправно действующие вентиляционные установки.

Все фланцевые соединения напорных трубопроводов должны иметь защитные кожухи. При обслуживании и ремонте насосов, вентилей, кислотопроводов, набивке сальников следует надевать резиновые фартуки, перчатки и защитные очки, а при промывке и ремонте сборников, хранилищ и холодильников — резиновые сапоги. Контактные аппараты, теплообменники, пусковые подогреватели и газоходы к ним должны иметь изоляцию, обеспечивающую санитарно-гигиенические условия воздушной среды производственных помещений.

Во избежание ожогов горячими поверхностями и инструментом при обслуживании печей необходимо надевать соответствующую спецодежду, рукавицы и очки. Запрещается поливать водой спекшийся слой колчедана на поду печей при его удалении, так как может быть выброс парогазовой смеси через двери.

Для безопасной работы обслуживающего персонала вокруг всех аппаратов должны быть железные площадки с перилами. Уклон марша лестниц должен быть не менее 1 : 1 при ширине марша 0,8 м. Количество ступеней в одном марше не должно превышать 18.

Склад серы должен обеспечиваться хорошей вентиляцией, так как серная пыль в смеси с воздухом взрывоопасна.

Все движущиеся части машин и механизмов должны быть ограждены сплошными объемными кожухами и металлическими сетками. Горизонтальные ременные передачи ограждаются со всех сторон, вертикальные — на высоту до 2-х м. Для предотвращения несчастных случаев при ремонте и осмотре элеваторов и наклонных транспортеров устанавливаются механизмы, тормозящие обратный ход ковшей и лент. При применении транспортеров большой длины через каждые 15—20 м следует устанавливать аварийные выключатели.

В печном отделении, оборудованном печами ВХЗ, подъем и спуск гребков и других деталей должны быть механизированы. Во время работы печей ВХЗ запрещается находиться на сушильном своде, становиться на борт печей и производить осмотр и очистку питателя сушильного свода. На верхней площадке сушильного свода печей ВХЗ должен быть установлен аварийный выключатель мотора печи.

Электрический ток при неосторожном обращении вызывает тепловые (ожоги) и механические (разрывы тканей) поражения. Электрический удар может вызвать общее поражение всего организма. Особо опасным, а часто и смертельным, является поражение током высокого напряжения, при котором работают сухие и мокрые электрофильтры.

Исход поражения зависит от силы тока, продолжительности его воздействия, пути тока и состояния здоровья человека. Разрешается пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 в.

Для предупреждения поражений электрическим током каждый работающий должен знать и строго соблюдать инструкцию по технике безопасности. Не разрешается: прикасаться руками к оголенным проводам, находящимся под током, производить самостоятельно ремонт электроосвещения и моторов, включать и выключать электрические моторы без резиновых перчаток, производить ремонт и осмотр электрофильтров, находящихся под током. Вход за распределительные щиты, трансформаторные будки, электрофильтры и другие места, где расположены провода, шины и аппараты высокого напряжения, следует держать закрытыми.

При поражении током следует как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, сделать ему искусственное дыхание и вызвать врача.

- 5.2 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В производстве серной кислоты башенным и контактным способами не применяются опасные в пожарном отношении вещества, поэтому в цехах не требуется проведения особых противопожарных мероприятий. Пожар может возникнуть при небрежном обращении с огнем, коротком замыкании неисправной электропроводки или электрооборудования:

Для предупреждения пожара необходимо соблюдать общие правила противопожарного режима. Исправность электрических сетей и электрооборудования, чистота цеховых помещений, отсутствие загромождения проходов и проездов, исправность противопожарного инвентаря являются лучшей гарантией предупреждения пожаров. Следует следить за тем, чтобы подъезд пожарных машин был обеспечен с двух сторон по всей длине цеха.

Все производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами тушения пожара: водой, огнетушителями, ящиками с пожарным инвентарем.

При возникновении пожара в цехе необходимо, пользуясь пожарной сигнализацией или телефоном, немедленно вызвать заводскую пожарную команду, а до ее прибытия принять меры к ликвидации пожара.

Все работающие в цехе должны знать и выполнять правила противопожарной безопасности и уметь пользоваться цеховыми средствами противопожарной защиты. Все вновь поступающие на работу должны пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарным правилам.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Амелин А.Г., Яшке Е.В. - Производство серной кислоты: Учебник для проф.-техн. учеб. заведений – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1980.

- Гладушко В.И. - Производство серной кислоты . Киев: Техника, 1966.

- Ванадиевые катализаторы для контактного производства серной кислоты. Сбоник статей под ред. Илларионова В. В. и Гербурт Е. В.  М.: Гос. науч.-техн. изд-во хим. лит-ры, 1963.

- Кузнецов Д.А. - Производство серной кислоты. Учебник для проф. техн. учеб. заведений  М.: Высш. Школа, 1968.

- Справочник сернокислотчика. Коллектив авторов, под ред. проф. Малина К.М. Издание 2-е, доп. и перераб.  М.: Химия, 1971.

- Приложение А